О материалах.

Высокопрочная эластичная лента для гидроизоляции узлов, подверженных интенсивному высокому давлению воды. Лента обладает высокими физическими параметрами, химической стойкойкостью. Легко плавится, крепится к основанию при помощи полимерного клея, например, эпоксидного.
Для наружного и внутреннего применения.

Преимущества

- Не требует активации;

- Подходит для контакта с питьевой водой;

- Стыки можно сваривать строительным феном;

- Выдерживает большое давление воды;

- Легко монтируется;

- Высокое растяжение в разных направлениях.

Применение

- Гидроизоляция внешних деформационных, конструктивных соединительных швов, в том числе с экстремальными подвижками;

- Гидроизоляция швов и трещин в подвалах, туннелях и трубах;

- Гидроизоляция трещин в бетоне;

- Ремонт гидроизоляции швов;

- Гидроизоляция швов в бассейнах и гидротехнических сооружений;

- Гидроизоляция швов между жесткими и гибкими поверхностями.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Общая ширина/ ширина эластомера/ ширина центральной эластичной зоны с обратной стороны/ толщина, мм. | 170 / 110 / 50 / 1,5 220 / 180 / 55 / 1,5 325 / 240 / 165 / 1,5 550 / 400 / 300 / 1,2 |
| Вес, г./м.² | Около 1 000 |
| Термостойкость, °C | от - 30 до + 90 |
| Длина рулона, м. | 30 |

Результаты испытаний

| Наименование испытания | Метод тестирования | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выдерживает давление | Внутренний тест | 1,8 bar |
| Продольная нагрузка до разрыва (эластичная зона) | DIN 527-3 | 56 N / 15 мм. |
| Продольная нагрузка до разрыв | DIN EN ISO 527-3 | 140 N / 15 мм. |
| Поперечная нагрузка до разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 58 N / 15 мм. |
| Продольное натяжение до разрыва (эластичная зона) | DIN EN ISO 527-3 | 279 % |
| Продольное растяжение до разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 33 % |
| Поперечное растяжение до разрыва | DIN EN ISO 527-3 | 486 % |
| Необходимая сила для поперечного натяжения на 25 % | DIN EN 1928 (Вер/ Б) | 0,8 N / мм. |
| Необходимая сила для поперечного натяжения на 50 % | DIN EN ISO 4892-3 | 1,0 N / мм. |
| Выдерживает давление воды | DIN EN 1928 (Вер/ Б) | > 1,5 bar |
| Стойкость к ультрафиолету | DIN EN ISO 4892-3 | 2480 h |

Химические свойства

Стойкость к следующим веществам, после 28 дней нахождения при комнатной температуре.

| Химикаты | Метод тестирования | Результат тестирования |
| --- | --- | --- |
| Соляная кислота 3% | Внутренний тест | стоек |
| Серная кислота 35% | Внутренний тест | стоек |
| Лимонная кислота 100 г. / л. | Внутренний тест | стоек |
| Молочная кислота 5% | Внутренний тест | стоек |
| Гидроксид калия 3% / 20% | Внутренний тест | стоек |
| Гипохлорит натрия 0,3 г./л. | Внутренний тест | стоек |
| Соленая вода (20 г./л. морской воды соли) | Внутренний тест | стоек |

Рекомендации по выбору ленты

Данная информация носит рекомендательный, но не обязательный характер. Вы вправе осуществлять подбор лент, соединение концов иным способом, основанном на Вашем опыте и знаниях.

Позитивное давление < 1,5 Атм.

| Движение | Ширина шва |
| --- | --- |
|  | 1 - 35 мм. | 1 - 50 мм. | 1 - 150 мм. | Соединение концов |
| 25 мм. | 170 мм. | 220 мм. | 200 мм. | Эпоксидный клей Сварка горячим воздухом* |
| До 40 мм. | 220 мм. | 220 мм. | 200 мм. | Эпоксидный клей Сварка горячим воздухом* |
| До 130 мм. |  |  | 300 мм. | Эпоксидный клей Сварка горячим воздухом* |

* если сварка выполнена правильно.
При движения шва > 20 мм необходимо приклеивать ленту петлей омега.

Инструкция по применению

Приготовление поверхности
Основание должно быть чистое, без масел и смазок, цементного молочка и непрочно держащихся частиц. Способы подготовки – песко-, водо- или дробеструйная обработка, фрезерование, шлифование, после чего обязательное обеспыливание.

Приклейка ленты

| Нанесите эпоксидный клей на поверхность. Ширина нанесения клея должна быть на 2-3 см. больше ширины ленты. | Уложите в клей и прижмите ленту к основанию мастерком, удаляя воздушные пузыри. | Середина ленты должна остаться непокрытой клеем – для этого наклейте на нее малярный скотч шириной не менее 1 мм. |
| --- | --- | --- |
| Нанесите покрывной слой клея и удалите защитный скотч с середины ленты. | В случае отрицательного давления воды - сделать защиту в виде стального профиля, зафиксированного на одной стороне шва. |  |

Соединение концов ленты

Концы ленты можно скреплять полимерным клеем с нахлестом не менее 100 мм. и сваривать строительным феном. Для достижения максимального эффекта лучше сваривать ленту до приклейки на шов. Требования по сварке: температура 340°С, сила воздуха на отметке 3, используйте насадку 20 мм. или 40 мм., делайте нахлест ленты не менее 100 мм. Перед сваркой почистите концы ленты наждачной бумагой.

Сварка ленты

|  | , |  |
| --- | --- | --- |
| Приготовьте необходимый инструмент. | Вырежьте из эластомерной части ленты заплатку. | Соедините встык 2 конца ленты, разогрейте заплатку, закройте ею стык и прижмите его к основанию металлическим роликом. |

Соединение концов ленты клеем Дихтбанд Клебер.

| Нахлест концов ленты должен быть не менее 100 мм. | Нанесите и распределите клей по поверхности ленты. | Вдавите верхний конец ленты в клей мастерком, удаляя воздушные пузыри. |
| --- | --- | --- |
| Нанесите покрывной слой клея. |  |  |

Хранение

Лента Флекс (Flex) должна храниться в оригинальной заводской упаковке в темном, прохладном и сухом месте.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения ленты Флекс (Flex)с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».