О материалах

Благодаря рекордно высокой эластичности (1000%) Рабберфлекс ПРО ПУ-15 применяется для надежной герметизации стыковых соединений подверженных высоким деформационным нагрузкам. Сохраняет свою эластичность при отрицательных температурах.

Преимущества

- Высокотехнологичен и удобен в применении;

- Под воздействием естественной влажности воздуха формируется резиноподобный шов с высокой устойчивостью к климатическим и механическим нагрузкам;

- Экономичен в использовании и исключает производственные потери, связанные с вынужденным прекращением работ из-за неблагоприятных погодных условий и т.п. (применение двухкомпонентных композиций, к примеру, предусматривает обязательную выработку приготовленной смеси);

- Характеризуется повышенной стойкостью к длительным деформациям растяжения (например, при эксплуатации в районах Крайнего Севера) и циклическим воздействиям знакопеременных температур;

- Обеспечивает адгезию к бетону, мрамору, граниту, камню, стеклу, дереву, ПВХ без предварительного грунтования;

- Формирует эстетический шов: не стекает с вертикальных и наклонных поверхностей при нанесении толщиной до 1 см.;

- Не вспенивается и не дает усадки, что позволяет точно рассчитать расход герметика для создания требуемого защитного слоя;

- Ремонтопригоден за счет отличной самоадгезии;

- После отверждения легко окрашивается любыми фасадными красками.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Цвет | Белый, серый, черный, песочный |
| Плотность, г./см.3 | 1,20 |
| Консистенция до отверждения | Тиксотропная вязкая масса |
| Время пленкообразования при +23ºС и влажности 50% | 4 - 6 часа |
| Скорость вулканизации при +23ºС и влажности 65% | 1 мм. / 24 часа |
| Твердость по Шору А, согласно ISO 868 | 15 |
| Модуль упругости при 100%-ном растяжении, согласно ISO 37, МПа | 0,15 |
| Относительное удлинение в момент разрыва (ASTM D 412) | >1 000% |
| Температура нанесения | -10°С - +40°С |
| Температура эксплуатации | -60°С - +90°С |

Рекомендации по нанесению материала

- Рабберфлекс ПРО ПУ-15 наносится на сухую поверхность, очищенную от пыли, грязи, масел, фасадной краски и наледи. Запрещается наносить герметик во время дождя или снега. Металлические поверхности должны быть очищены от рыхлой ржавчины или осыпающейся краски, обеспылены и обезжирены.

- Межпанельный или межблочный шов предварительно теплоизолировать вспененным полиэтиленом (вилатермом), либо монтажной пеной, либо их комбинацией. Укладка вилатерма в шов производится c 20-50%-ным поперечным обжатием с учетом предоставления необходимого пространства (0,3-0,5см) под дальнейшее заполнение герметиком.

- Нанести состав Рабберфлекс ПРО ПУ-15 поверх теплоизоляционного материала с помощью ручного, пневматического пистолета либо шпателя. Нанесение должно быть равномерным, без образования разрывов, наплывов или пустот. Толщина наносимого герметика в самом тонком участке шва должна составлять не менее 3 мм (согласно рекомендации ОАО “ЦНИИПРОМЗДАНИЙ”), суммарная ширина стыка герметика и конструктивных элементов - не менее 20-30 мм.

- Разровнять слой герметика с помощью шпателя в течение 15-20 минут после нанесения, придав поверхности вогнутую линию.

- Герметик становится устойчивым к атмосферным осадкам (дождь, снег, град и пр.) через 5 часов после нанесения, прочным и эластичным - через 24-48 часов при +23ºС и относительной влажности 50-70%.

Расход

100 мл./п.м. при сечении шва 1 см2.

Очистка инструмента

Сразу по окончании работ, очистку инструмента производят ацетоном или растворителем 646. После затвердения герметика, очистка инструмента производится только механическим путем.

Меры безопасности

Не допускать продолжительного контакта с кожей. В случае попадания незатвердевшей массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

Упаковка и хранение

Рабберфлекс ПРО ПУ-15 упакован в фольгированные тубы 600 мл.

Температура хранения от +5°С до +25°С.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев, с даты производства.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций или информации о совместимости герметиков Рабберфлекс ПРО с другими продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел технического сопровождения ООО «Эттрилат НТ».