ОПИСАНИЕ

SS-1020 – эластичный гидрофильный резиновый профиль, который увеличивается при контакте с водой в объеме до 4-х раз. Применяется для гидроизоляции швов. ОБЛАСТИ ПрименениЯ

- Герметизация холодного шва бетонирования, как при монолитном строительстве, так и при монтаже сборных бетонных элементов;

- Входит в систему гидроизоляции фундаментных плит, бетонных стен и др;

- Герметизация вводов подземных коммуникаций, уплотнение вводов инженерных коммуникаций;

- Незаменим при строительстве массивных или протяженных сооружений возводимых с использованием литых бетонных смесей;

- При прокладке тоннелей различного назначения для уплотнения по периметру сборных элементов (тюбинги, паттерны, объемные секции и т.д.).

Преимущества

##### - Отличная эластичность и разбухание. При контакте с водой увеличивается в объеме до 400%;

##### - Расширяется, герметизирует швы и не разрушает бетон при высоком гидростатическом давлении;

##### - Обладает химической стойкостью, сохраняет свои свойства после многих циклов набухания/сжатия;

##### - Простой и быстрый монтаж  из-за легкости, гибкости материала;

##### - Экологически чистый и не содержит токсичных компонентов.

##### ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от всех других слабо прилегающих слоёв. Крепиться к основанию при помощи полиуретанового герметика или дюбелей.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом крытом помещении. Срок хранения неограничен.

УПАКОВКА

Бобина 10м. 40 п.м. в коробке.

- Ширина 20мм;

- Высота 10 мм.

| Характеристики |
| --- |
| Цвет | Голубой |
| Твердость по Шору А | 45(+-5) |
| Напряжение до разрыва (МПА) | 3,0 |
| Растяжение до разрыва (%) | 350 |
| Набухание (%) | 400 |
| Состав | Вулканизированная пористая резина 100% |