О материалах

Мастика СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция – это однокомпонентный битумно-полимерный состав, не требующий разогрева и позволяющий избежать работ с применением открытого огня. Материал представляет собой стабильную массу черного цвета пастообразной консистенции, которую следует лишь перемешать перед использованием.

Мастика СЛАВЯНКА подходит для гидроизоляции заглубленных конструкций, в том числе фундаментов. Используя эту мастику для гидроизоляции фундамента, свай, различных заглубленных резервуаров, вы сможете обеспечить им надёжную защиту от грунтовых вод, а также от слабо- и среднеагрессивных жидких сред. Мастика для гидроизоляции фундамента предназначена для изоляции от почвенной эрозии и грунтовых вод фундаментов и других элементов строительных конструкций из различных материалов: бетона, железобетона, металла, кирпича.

Область применения

- гидроизоляция бетонных, железобетонных, металлических и других конструкций;

- внутренняя гидроизоляция жилых зданий - при устройстве гидроизоляции стен и полов в подсобных помещениях сповышенной влажностью (душевых, санузлах, прачечных и т. д.);

- гидроизоляция конструкций мостовых сооружений;

- гидроизоляция трубопроводов надземных и подземных;

- гидроизоляция заглубленных конструкций (фундаментов, резервуаров различного назначения и т. д.).

Преимущества

- материал тиксотропен (при ремонте вертикальных поверхностей не сползает);

- безогневой способ работы;

- высокий уровень адгезии к бетону, металлу и дереву;

- высокая эластичность;

- возможноcть использования при отрицательных температурах (до -10°С);

- широкий интервал эксплуатационных температур;

- стойкость в слабо- и среденеагрессивных средах;

- удобонаносимость;

- низкое водопоглощение;

- применяется во всех климатических зонах;

- соответствует требованиям ГОСТ 30693 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия».

Ограничения

- запрещается использовать материал внутри жилых помещений;

- при проведении работ в жаркую солнечную погоду во избежание образования пузырей рекомендуется затенять обработанные мастикой поверхности.

- Не допускается применение в контакте с органическими растворителями и маслами, с высококонцентрированными кислотами и щелочами;

- Не использовать для приклеивания теплоизоляционных материалов на основе пенополистирол.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Условная прочность при разрыве, МПа | 2,9 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 1 500 |
| Прочность сцепления, МПа - с бетоном - с металлом - с пенополиуретаном - с клеем на цементной основе для приклеивания керамической плитки | 0,4 1,0 0,4 0,7 |
| Электрическая прочность пленки, кВ | 10 |
| Гибкость на брусе диаметром 10 мм. без образования трещин при темпратуре, °С | –42 |
| Теплостойкость, °С | 110 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,01 МПа через 24 часа | отсутствие мокрого пятна |
| Сухой остаток, % | 61 |
| Температура хрупкости по Фраасу, ºС | –60 |
| Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 2 – 12 |
| Температура применения (окружающей среды), °С | –10 – +50 |
| Климатические зоны применения | все |
| Средний расход материала для создания слоя толщиной 1 мм. в сухом остатке, кг./кв.м (рекомендуемая минимальная толщина нанесения составляет 2 мм.) | 1,39 |
| Гарантийный срок хранения, месяцев | 36 |

Рекомендации по применению

Работы с мастикой СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция допускается производить при температуре обрабатываемой поверхности и окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 50°С. Рабочая температура мастики должна быть не ниже +15°С.При низких температурах мастику перед применением выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Подготовка поверхности

- обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений механическим (ручным) способом с последующей продувкой сжатым воздухом;

- при необходимости произвести ремонт бетонной поверхности (сколы, трещины) до нанесения мастики;

- очистить поверхность от всех видов воды (наледи, инея, свободной воды) прогревом, просушить поверхность.

Подготовка к использованию

- Допускается при необходимости разбавление мастики СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция растворителями (толуолом, уайт-спиритом, бензином, нефрасами марок С, Аr) до нужной консистенции, но не более 20% от массы мастики. При разбавлении свыше 20% ухудшаются технические характеристики гидроизоляционной пленки.

- Перед нанесением мастику СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция тщательно перемешать! При хранении мастики оседают частицы наполнителя, образуя осадок, для перемешивания рекомендуется использовать электродрели (мощностью не менее 0,55 кВт и с возможностью регулировки частоты оборотов) с насадкой для перемешивания строительных смесей диаметром не более 12 см.

Выполнение работ

- на вертикальную поверхность мастику СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция удобно наносить шпателем, валиком илиметодом распыления под давлением;

- на горизонтальную поверхность возможно нанесение мастики методом налива с последующим разравниванием специальным инструментом: швабра, шпатель и др.;

- рекомендуемая толщина слоя 2 мм в сухом остатке;

- при необходимости, возможно армирование (стеклоткань, полиэстер). После нанесения первого слоя 2 мм., прикладывается армирующий материал. Мастика должна пропитать армирующий материал. После высыхания системы «мастика –армирующий материал», наноситься второй слой необходимой толщины;

- Для слоя толщиной 2 мм время высыхания до отлипа составляет 24 часа для хорошо проветриваемых помещений при температуре окружающего воздуха +20±2°С и относительной влажности не более 60%. Окончательное время полимеризациизависит от типа основания, окружающих условий, толщины слоя.

- Через 1 час после нанесения мастичное покрытие противостоит дождю.

- в жаркую солнечную погоду мастика наносится слоями не более 0,5 мм за 4-5 проходов, место проведения работ повозможности затеняется;

- строительные конструкции, требующие обратной засыпки, можно засыпать грунтом после высыхания мастики, во избежаниеповреждения изоляционного слоя;

- Через 1 час после нанесения мастичное покрытие противостоит дождю;

- Для очистки рабочих инструментов рекомендуется использовать такие растворители как толуол, уайт-спирит, бензин,нефрасы марок С, Аr.

Примечание

Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления, в целях усовершенствования выпускаемой продукции. Производитель и поставщик не несут ответственности за дефекты покрытия, возникшие в результате нарушения общестроительных нормативов и правил при проектировании и устройстве кровельных и других оснований.

Расход материала

Средний расход мастики СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция для создания слоя толщиной 1 мм. в сухом остатке составляет 1,39 кг./м.².

Защита и уход

При повреждении гидроизоляционного слоя необходимо произвести ремонт места нарушения гидроизоляции с помощью мастики СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция.
При появлении на поверхности мастичного ковра пузырей их необходимо проколоть и поверх нанести слой мастики СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция с перекрытием краёв пузыря на 30-50 мм.

ВНИМАНИЕ
несоблюдение настоящей инструкции на каком-либо из этапов производства работ может привести к ухудшению физико-механических свойств и потере адгезии мастики СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция к материалу покрытия.

Контроль качества

Контроль качества должен осуществляться на всех этапах подготовки и выполнения работ в соответствии с данной инструкцией.

Контроль качества материала перед применением

Перед началом работ необходимо проверить срок годности материала, дата изготовления указана на упаковке изготовителя. Тарное место с материалом должно быть герметично закрыто и не иметь повреждений.

Мастика СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция после перемешивания при визуальном контроле должна иметь однородную консистенцию, частицы наполнителя должны быть распределены равномерно в объеме.

Контроль качества выполняемых работ

При операционном контроле осуществляется проверка качества подготовки поверхности, сплошности нанесения слоя мастики СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция, его толщины и времени сушки, рабочей температуры мастики, температуры наружного воздуха и обрабатываемой поверхности.

Контроль качества выполненных работ

По окончании работ с мастикой СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция, при визуальном осмотре, не должно наблюдаться необработанной мастикой поверхности, отсутствия сцепления мастики с поверхностью покрытия.

Требования по технике безопасности

При проведении работ необходимо соблюдать требования техники безопасности, изложенные в СНиП 12-04-2002 часть 2 "Безопасность труда в строительстве". Рабочие, проводящие работы, должны быть обучены использованию применяемой техники, ознакомлены с технологией применения мастики СЛАВЯНКА кровельная, проинструктированы по технике безопасности и обеспечены средствами индивидуальной защиты (респираторы, перчатки, хлопчатобумажные комбинезоны и др.)

Мастика СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция относится к группе горючих материалов и в соответствии с НПБ 244-97 имеет следующие пожарно-технические характеристики: горючесть - Г4, воспламеняемость - В3, распространение пламени - РП4. Мастика относится к 3-ему классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76* (умеренно опасные). После высыхания покрытия из мастики СЛАВЯНКА кровельнаяне токсичны.

В состав мастики СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция входят легко воспламеняющиеся вещества. Работы с мастикой следует проводить вдали от источников огня в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. При проведении работ запрещается курить. На рабочей площадке необходимо иметь средства пожаротушения и средствами защиты от термических ожогов.

При попадании мастики СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция на кожу необходимо удалить загрязнение чистой тканью и промыть теплой водой с мылом, либо воспользоваться специальными средствами для удаления битумных пятен.

Запрещается использовать мастику СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция внутри жилых помещений.

Упаковка, транспортировка и хранение

Мастика СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция упакована в герметичную тару – металлические ведра массой 9, 17, 22 кг. и металлические баки массой 45 кг. Упаковка может быть изменена по согласованию с потребителем.

Мастику в упаковке производителя можно перевозить любыми видами транспорта с соблюдением Правил перевозки грузов, установленных на данных видах транспорта.

Упаковки с мастикой в ведрах 17 и 22 кг. укладываются на деревянные поддоны по 11 упаковок в ряду по 3 упаковки по высоте. Упаковки с мастикой в ведрах 9 кг. укладываются на деревянные поддоны по 11 упаковок в ряду по 5 упаковок по высоте. Упаковки с мастикой в баках 45 кг. укладываются на деревянные поддоны по 6 упаковок в ряду по 2 упаковки по высоте. Поддоны с мастикой упаковывают стрейчпленкой.

Мастику СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция в упаковке производителя следует хранить в помещении или под навесом не допуская попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше +500С. Не допускается хранение мастики вблизи отопительных приборов.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие материала СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и применения мастики.

Гарантийный срок хранения мастики – 3 года со дня изготовления.

Прием рекламаций

В случае возникновения претензий к качеству материала, необходимо предоставить в отдел сбыта ООО «Эттрилат НТ» рекламацию в письменном виде по установленной форме.

Форму рекламации предоставляет отдел сбыта ООО «Эттрилат НТ» по запросу потребителя.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения мастик Славянка с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».