О материалах

Фибра FORTA ECONO-MONO (США) – представляет собой полипропиленовые волокна, добавляемые в бетон, раствор, штукатурный состав и т.д. для повышения прочности и трещиностойкости. При перемешивании равномерно распределяется по всему объему смеси.

Применение

Полипропиленовая Фибра FORTA ECONO-MONO (США) разработана как альтернатива обычной металлической фибры. Основное её назначение – повышение сопротивления усадочному трещинообразованию материалов на цементной основе. Фибра FORTA ECONO-MONO (США) добавляется в процессе приготовления растворной или бетонной смеси. Она легко и равномерно распределяется по всему объему, создавая пространственное армирование, препятствующее образованию и развитию усадочных трещин.

## Технические характеристики

| Материал | 100 % полипропилен |
| --- | --- |
| Прочность на растяжение | 358 МПа |
| Химическая стойкость | исключительная |
| Стойкость к солям | исключительная |
| Стойкость к растворителям | высокая |
| Электропроводимость | низкая |
| Термическая стойкость | низкая |
| Температура воспламенения | 5600С |
| Относительное удлинение до разрыва | 20 % |
| Длина | 13, 19, 25, 38, 51 мм |

## Расход

| Мосты, автомагистрали, тяжелые конструкции, находящиеся под нагрузкой | 1.2 – 1,8 кг/м3 |
| --- | --- |
| Средненагруженные конструкции, индустриальные полы и т.д. | 0,6 – 1,2 кг/м3 |
| Слабонагруженные конструкции, цементно-песчаные стяжки, тротуары и т.д. | 0.6 кг/м3 |

Упаковка.

FORTA ECONO-MONO поставляется в водорастворимых пакетах по 0,6 кг.

Производитель.

FORTA Corporation

100 Forta Drive, Grove City, PA 16127-6399 U.S.A.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов FORTA ECONO-MONO с другими продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».