О материалах

Acrylic Bonding Agent J 40 (далее - J-40) - адгезионный акрило-латексный состав производства Dayton Superior Corporation (USA).

Применяется при ремонтных и восстановительных работах как в в чистом виде (для увеличения сцепления между слоями бетона), так и в качестве добавки в растворы и бетоны (для увеличения адгезии, пластичности, морозостойкости и т.п.).

Применение

- J-40 предназначена для увеличения сцепления между старым и свежеуложенным бетоном, цементной и цементно-гипсовой штукатуркой, стяжкой и бетонным основанием. Для увеличения сцепления эмульсию J-40 используют как в чистом виде, так и в качестве добавки в цементно-песчаный раствор. J-40, либо связующим составом покрывают поверхность основания, а затем укладывают материал последующего конструктива.

- J-40 также эффективна как добавка к ремонтным составам на цементной основе для ликвидации дефектов искусственного и естественного камня. Ремонтный состав с добавкой J-40 следует применять при заделке каверн и раковин, устройстве покрытий по ослабленной бетонной поверхности, каменной и кирпичной кладке, оштукатуренным стенам, цементной стяжке.

Преимущества

- Отличный связующий агент, отличная адгезия.

- Не расслаивается.

- В качестве добавки - существенно повышает долговечность, водонепроницаемость и морозостойкость.

- Применяется для внутренних и наружных поверхностей.

- Используется в качестве праймера.

- Добавка для улучшения характеристик патчей, покрытий для кирпичной кладки, растворов и т.д.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Сцепление связующего состава с бетоном в возрасте, МПа: - 14 суток, не менее - 28 суток, не менее | 12,9 16,8 |
| Расход J-40 (указан на 1 литр ремонтной смеси) |  |
| В связующем составе, л./м.2, не менее при толщине покрытия 3 мм. и соотношении по весу J-40 / вода / цемент / песок, соответственно 1 / 1 / 5,0 / 2,5 | 0,65 |
| В ремонтном составе, л./м.2, не менее при толщине покрытия до 18 мм. и соотношении по весу J-40 / вода / цемент / песок, соответственно 1 / 1 / 5,0 / 10-15 | 0,1 |

Рекомендации по применению

Сцепляющий слой

Для ремонта бетона, холодных и конструктивных швов.

Нанесите J-40, раствор (J-40 / вода - 1 / 10) или сцепляющий раствор с помощью кисти или щетки. Подождите 10 мин. и затем укладывайте бетон.

Бетон должен быть уложен до того как эмульсия или раствор высохнут.

Для верхнего слоя бетона.

Нанесите слой сцепляющего раствора толщиной около 4 мм. на слегка увлажненную поверхность с помощью кисти с жесткой щетиной.

Второй слой необходимо нанести до высыхания первого слоя.

Время схватывания 20-30 мин. при температуре 20°С.

Состав сцепляющего раствора

| Компонент | Объемная часть |
| --- | --- |
| J-40 | 1,0 |
| Вода | 1,0 |
| Портландцемент | 5,0 |
| Песок | 2,5 |

Смешать J-40 с водой и добавить в смесь песок с цементом. Тщательно перемешивать до получения требуемой консистенции.

Тонкий верхний слой, покрытия и основания

Для работ со слоем толщиной менее 2 см., используйте следующую смесь поверх непосредственного нанесения J-40.

Состав для тонких верхних слоев, покрытий и оснований.

| Компонент | Объемная часть |
| --- | --- |
| J-40 | 1,0 |
| Вода | 1,0 |
| Портландцемент | 5,0 |
| Песок | 10,0 - 15,0 |

Смешать J-40 с водой и добавить в смесь песка с цементом. Тщательно перемешивать до получения требуемой консистенции. Для получения более подвижной смеси возможно дополнительное добавление воды.

Состав для тонких гидроизоляционных покрытий (под распылитель).

Внимание.
Вода добавляется в смесь в последнюю очередь, до нужной консистенции раствора.

| Компонент | Объемная часть |
| --- | --- |
| J-40 | 1,0 |
| Вода | не более 2,6 части |
| Портландцемент | 10,0 |
| Песок | 5,0 |
| С3 | 1% от цемента |
| Полипропиленовая фибра | 1,0 кг./м.3 |

Состав для тонких гидроизоляционных покрытий (под кисть).

| Компонент | Объемная часть |
| --- | --- |
| J-40 | 1,0 |
| Вода | 1,0 |
| Портландцемент | 10,0 |
| Песок | 5,0 |
| С3 | 1% от цемента |
| Полипропиленовая фибра | 1,0 кг./м.3 |

Толстый верхний слой, патчи, покрытия и основания

- Для работ со слоем толщиной более 2 см., используйте соответствующую бетонную смесь без J-40 поверх сцепляющего раствора.

- Для цементных покрытий кирпичной кладки смешайте 1 часть J-40 с 1 частью воды. Для приготовления растворов для кирпичной кладки используйте пропорцию 3 части воды к 1 части J-40, а для цементной гипсовой штукатурки используйте пропорцию 2 части воды к 1 части J-40. 
После смешивания J-40 и воды, добавьте цемент в смесь. Для повышения эксплуатационных характеристик увеличивайте отношение J-40 к воде.

Уход за обработанной поверхностью

Не использовать воду для ухода за цементно–песчаными покрытиями при использовании J-40. Поверхность должна быть покрыта влажной пеньковой мешочной тканью в течение первых 24 часов, особенно при ветреной и солнечной погоде. Не использовать материал при температуре ниже 5°С.

Время высыхания

После ремонта бетонных покрытий с помощью J-40, отремонтированный участок может быть открыт для пешеходного движения через 1-2 дня, при температуре окружающей среды 20°С.

Очистка оборудования

Для очистки оборудования и инструментов используйте чистую воду.

Ограничения

- Не наносить материал при температуре ниже +5°С.

- Минимальная температура на первые 48 часов – 5°С.

- Низкие температуры или высокая влажность могут увеличить сроки схватывания.

- Не использовать цемент с воздухововлекающей добавкой при использовании J-40 в качестве добавки.

- Не хранить материал при температуре ниже 0°С.

Безопасность

Acrylic Bonding Agent J 40 является жидкость с повышенной щелочной средой, имеет небольшой аммиачный запах и может нанести раздражение коже и глазам. Работы по смешиванию и нанесению растворов необходимо производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания материалов в глаза и на кожу; при попадании - промыть водой.

Упаковка

Acrylic Bonding Agent J 40 поставляются в ведрах емкостью ёмкостью 5 галлонов США (18.95 л.).

Гарантия

Производитель гарантирует соответствие материалов техническим, а также всем современным стандартам. Применение материалов должно осуществляться в строгом соответствии с Технологическим регламентом на проектирование и выполнение работ по гидроизоляции и антикоррозионной защите монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения Acrylic Bonding Agent J 40 с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО "Эттрилат НТ".