О материалах

Кислота для удаления известковых и цементных налётов. Удаляет высолы и известковые отложения. Растворяет остатки строительных растворов, известковый налет. После воздействия на загрязнения Remmers Klinkerreiniger AC образует растворимые соединения, которые легко смываются водой.

Область применения

Продукт применяется для всех типов лицевой кладки внутри помещений и снаружи, особенно подходит для клинкерного кирпича, высокопрочного кирпича (железняк), ленточного и облицовочного кирпича. Удаляет накипь! Не предназначен для очистки облицовочного силикатного кирпича.

Рекомендации по нанесению материала

Работы проводить в сухую погоду, при температуре не ниже +5ºС по сухой поверхности.
Remmers Klinkerreiniger AC, в зависимости от степени загрязнения строительного материала развести теплой водой в соотношении 1:4 – 1:20 (оптимальная консистенция 1:10). Для контроля применения Remmers Klinkerreiniger AC, при любых видах загрязнений, необходимо выполнить образцовую (пробную) площадку. Для особенно сильного загрязнения применять Remmers Klinkerreiniger AC разведенным в горячей воде. Предназначенное для очистки основание предварительно смочить водой. После нанесения продукта поверхность обрабатывается жесткими щетками и затем интенсивно промывается чистой водой. Для сильно пористых или подверженных высолам поверхностей предварительно проводят водоотталкивающую пропитку (импрегнацию) гидрофобизаторами Funcosil SNL (согласно Патенту на способ проведения очистки DE 30 18 116 С2). Очистить при помощи Remmers Klinkerreiniger AC, как описано выше, и смыть продукт водой.

Внимание! Remmers Klinkerreiniger AC растворяет только минеральные загрязнения на строительных материалах, но не отложившуюся грязь. В таких случаях необходимо использовать продукты Remmers Schmutzlöser или Remmers Fassadenreinger-Paste.

Темные швы (антрацитового цвета) в результате очистки могут осветляться.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | белый кристаллический порошок |
| Показатель активности водородных ионов (рН) | 0,8 (10 % раствора) |
| Номер UBA (Федеральное ведомство по охране окружающей среды) | 07350122 |
| Расход материала | 1 кг. на 20 м.2 |

Упаковка

Пластиковые канистры объемом 1кг, 5 кг. и 10 кг.

Хранение, транспортировка

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей + 30ºС. Гарантийный срок хранения – 24 месяцев.
Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не ниже -5ºС.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Необрабатываемые поверхности, разрушаемые под действием разбавленных кислот (пластик, металл и пр.), а также растения защищать от попадания.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов торговой марки Remmers с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО "Эттрилат НТ".