О материалах

MCI-2020 – мигрирующий ингибитор коррозии, используемый для покрытия поверхностей и разработанный специально для проникновения сквозь сверхплотные слои цемента до стальной арматуры и защиты ее от коррозии.

MCI-2020 защищает множество металлов, включая углеродистую сталь, сталь с гальваническим покрытием и алюминий. Уникальной особенностью материала является то, что если он не находится в прямом контакте с металлом, он проникает на значительное расстояние сквозь бетон и обеспечивает защиту от коррозии металлической арматуры.

MCI-2020 предотвращает дальнейшую коррозию арматуры и продлевает срок службы конструкций. MCI-2020 также выпускается в виде MCI-2020 V/O, отличающейся большей вязкостью и разработанный специально для покрытия вертикальных и потолочных поверхностей

Область применения

- Железобетонные мосты, магистрали и улицы, находящихся в коррозионных условиях (углекислота, соли для удаления льда, атмосферные изменения)

- Автостоянки на крышах зданий, наклонные въезды и гаражи

- Превентивной поддержки всех железобетонных коммерческих и гражданских инженерных сооружений

- Железобетонные опоры, бетонные плотины, оффшорные платформы, железобетонные сваи, столбы, трубы

- Заводские полы, подверженные химическим и кислотным атакам

- Строения и фундаменты всех типов

- Охладительные башни и портативные хранилища для воды

Преимущества

- наносится на поверхность, обладает проникающим действием

- образует защитную плёнку на арматуре

- снимает проблему непосредственного нанесения антикора на металл

- не снижает сцепление бетона с арматурой

- совместим с любым бетоном на портландцементе, включая составы с добавками – модификаторами

- не влияет на прочность и морозостойкость бетона

- в отличие от аналогов, эффективен как при высоком, так и при низком содержании хлоридов в бетоне

- долговечность железобетонных конструкций обработанных MCI-2020 повышается на 15 лет и более

- материал на водной базе, не токсичен

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Объемная масса, не менее, кг./л. | 1,04 |
| Показатель активности водородных ионов, рН | 9,0 + 9,5 |
| Пожарная опасность | отсутствует |

Цвет: Прозрачная янтарная жидкость с умеренным запахом

Расход
Обычный расход - 3,68 м.2/литр, при нанесении на плотные грунтовки может потребоваться два слоя покрытия при расходе 5,52 м.2/литр. Промежуток между нанесением первого и второго слоя должен составлять не менее 8 часов.

Рекомендации по применению

Подготовка основания

Поверхность должна быть сухой, чистой и без следов грязи, масла, грибковых поражений, герметизирующих составов, покрытий или грунтовок, гидроизолирующих покрытий и асфальта. Очистка поверхности осуществляется паровой очисткой, водоструйной или пескоструйной очисткой.

Нанесение

Для нанесения состава на бетон используйте пульверизатор (обычного безвоздушного распыления или ручной пульверизатор), малярный валик. При плотных покрытиях необходимо покрывать состав в два прохода с перерывом в 8 часов. Если в последующем будет использоваться герметики, покрытия, жидкий цементный раствор или бетонные стяжки, поверхность должна быть промыта водой, под давлением, или с использованием водоструйной очистки.

Ограничения
Температура поверхности и окружающей среды должна быть выше 0ºС и не превышать 50 ºС . Нельзя наносить материал, если ожидается, что температура упадет в течение следующих 12 часов ниже допустимой нормы. Препарат не сможет проникнуть через пленко-образующие составы, покрытия, краски, гидроизолирующие составы или асфальт.

Срок хранения

При положительной температуре хранится не менее 24 месяцев.

Упаковка.

MCI-2020 поставляется в пластмасовых ведрах емкостью 19 л. (5 галлонов).

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения MCI-2020 с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».