О материалах

NR 661 нетоксичный и безопасный грунт-преобразователь ржавчины на водной основе. Материал предназначен для грунтования стали и железа в тех местах, где металл не может быть полностью очищен. Конвертируя ржавчину, грунт формирует на поверхности металла покрытие в виде эластичной непроницаемой мембраны. Обеспечивает долговременную защиту в самых суровых условиях при минимальных затратах времени и сил.

Область применения

Материал в течение 25 лет успешно применяется ремонтными структурами NATO. Всё это время NR 661 защищает военное имущество, там, где другие материалы не справляются. Также материал широко используется в нефтегазовой промышленности (береговые сооружения и т.д.), при ремонте кораблей и портовых сооружений, в строительной промышленности и для домашних нужд. NR 661 идеально подходит для любой области применения стали или железа, где требуется минимальная подготовительная обработка поверхности в сочетании с превосходной долговечностью.

Область применения

Для получения качественно грунтованной поверхности под нанесение масляных красок, синтетических эмалей, полимерных покрытий, битумных мастик и других материалов. Может служить заменой пескоструйной (или другого способа) очистки поверхности стали от ржавчины толщиной до 75мкм.
Грунтования поверхности при однослойном нанесении и как финишное покрытие при нанесении 2-х и более слоев.

Преимущества

- Остаточная коррозия является необходимым условием для реакции преобразования;

- Отложения солей и сварочных флюсов можно не удалять;

- Может наноситься по влажной поверхности;

- NR 661 непревзойдённая защита от коррозии. Одобрено NATO, Министерством обороны Великобритании и Регистром Ллойда (Lloyd’s Register).

Технология нанесения

Перед нанесением NR 661 поверхность необходимо очистить от слабо держащейся ржавчины, старой краски и грязи при помощи проволочной щётки, либо иным способом.

NR 661 может наноситься кистью, валиком, тампоном или безвоздушным распылителем.
При нанесении материала особое внимание обращайте на места с относительно толстым, тяжёлым слоем ржавчины. Материал необходимо использовать при температуре воздуха от 5°С до 30°С.

В случае применения материала в качестве грунтовочного покрытия, которое будет использоваться в обычных атмосферных условиях, можно наносить NR 661 в 1 слой, а в условиях повышенной агрессивности (промышленные и химические предприятия, морские сооружения и т.п.) рекомендуется наносить второй слой.
Поверхность, покрытая NR 661, становится сухой на ощупь в течение примерно 10 минут. Интервал между нанесением очередного слоя около 1 ч. Время полного отверждения 24 часа.
При использовании NR 661 для защиты резервуаров, кораблей и т.п. поверхность по ватерлинию обработанную материалом следует перекрывать эпоксидными материалами. Цвет NR 661 бледно-молочный, при нанесении на ржавчину меняет цвет на глянцево-черный, на поверхности без ржавчины становится прозрачным.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Состав | акриловая полимерная эмульсия |
| Сухой остаток | 39% |
| Плотность | 1,2 г./см.3 |
| содержание VOC | 90 г./л. |
| Высыхание до «отлипа» | 15-45 мин |
| Эластичность | Высокая |
| 100% готовность к использованию | через 7 дней. |
| Испытания в солевом тумане | 800 часов. |
| Не содержит фосфорную кислоту; | РН 1,0-2,0 |
| Покрытие выдерживает температуры | от –500С до +500С |
| Материал не токсичен. Материал не горит. Длительный контакт с органическими растворителями размягчает пленку. |  |

Расход

Одним литром  NR 661 можно покрыть в один слой, примерно 10 м.2 (При толщине слоя 25 - 30 мкм.).

Упаковка

NR 661 поставляется в пластиковых канистрах по 5 л., 10 л., 20 л.

Срок хранения

12 месяцев, после вскрытия упаковки.

Производитель.

Global Corrosion Solutions Ltd
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методов применения или информации о совместимости материалов серии NEUTRA RUST с другими продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел технического обслуживания ООО "Эттрилат НТ".