О материалах

Polyfast  FS – высокопрочный раствор, содержащий портландцемент, специальные полимеры и добавки для обеспечения ускоренного набора прочности и времени схватывания, применяется для быстрого ремонта вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностей бетонных и каменных конструкций. Для наружного и внутреннего применения.

Область применения

- Ремонт конструкций из сборного бетона;

- Парковочные стоянки;

- Туннели;

- Дамбы;

- Стены, колонны и т.д.

Преимущества

- Идеален для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности;

- Модифицирован «внутренним» сцепляющим агентом/полимером;

- Очень низкая хлоридная проницаемость;

- Быстрое схватывание – 27,5 МПа за 24 часа;

- Однокомпонентный – нужно только добавить воду;

- Отличная прочность сцепления;

- Совместим с термальным расширением бетона.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Время схватывания при 20°С, мин.: - начало схватывания - конец схватывания | 30,0 45,0 |
| Рабочее время при 20°С, мин. | 10,0 |
| Содержание воздуха (% от объёма), % | 5,0 |
| Прочность на сжатие, МПа: - 1 день - 3 дня - 7 дней - 28 дней | 22,2 (4,100 psi) 44,8 (6,500 psi) 55,8 ( 8,100 psi) 62,0 (9,000 psi) |
| Прочность сцепления с бетоном, (по ASTM C-1042 (на сдвиг)), МПа - 7 дней | 35,1 (5,100 psi) |
| Прочность при изгибе, МПа: - 7 дней - 28 дней | 7,6 (1,100psi) 13,8 (2,000psi ) |
| Данные по хлоридной проницаемости | Незначительна |

Рекомендации по нанесению

Подготовка поверхности

Удалить всю грязь, жир, масло и другие покрытия с поверхности, на которую будет нанесен ремонтный материал. Весь слабый бетон должен быть удален до прочного основания. Для получения наилучших результатов кромки ремонтируемых участков обрезаются на глубину min 1,5 - 2 см. Все ремонтируемые поверхности должны быть в насыщенном поверхностно-сухом (НПС) состоянии, но чтобы на поверхности не стояла вода. (Смачивать водой минимум 15 минут). Рекомендуется использование сцепляющего слоя POLYFAST FS, или сцепляющий агент Dayton Superior – J-40 или Примал. Сцепляющее вещество должно быть тщательно нанесено кистью на соответствующую поверхность. 

Приготовление смеси

Смешать такое количество материала, которое может быть использовано за 10 минут. Первоначальное схватывание POLYFAST FS происходит примерно через 30 минут. Для смешивания рекомендуется использовать низкооборотную дрель с насадкой. 
Количество воды для смешивания составляет 3,3 – 3,8 л. на 22,7 кг./ мешок POLYFAST FS. Используйте меньше воды для более густой смеси. 
Всегда добавляйте POLYFAST FS в воду, тщательно перемешайте до пастообразной консистенции по меньшей мере в течение 2 – 3 минут.

Нанесение
Тщательно уложите материал на предварительно подготовленный участок, убедившись в плотном сцеплении с поверхностью. Используйте несколько большее количество материала, чем требуется и придайте ему требуемую форму во время первоначального схватывания. После первоначального схватывания, когда POLYFAST FS затвердел, придайте патчу желаемую окончательную форму, используя стальной мастерок. Максимальная глубина ремонтного раствора 5 см. для каждого слоя. Дополнительные слои могут быть сделаны после того как первый слой полностью схватился – примерно 45 минут. Поверхность первого слоя должна остаться шероховатой, для обеспечения сцепления между слоями. (Максимум 3 х 5 см слоя в день). При заполнении деструктивных участков глубиной более 4 см. на 22,7 кг POLYFAST FS может быть добавлено до 6,8 кг чистого сухого гравия или крупного песка.

Ограничения
Минимальная толщина патча – 5 мм.

Не добавляйте воду свыше рекомендованной дозы.

Наносите только на подготовленную основу.

Не добавляйте добавочную воду во время отделки поверхности, так как это повлечет за собой обесцвечивание и образование трещин.

POLYFAST FS быстросхватывающийся материал, и смешивающее оборудование необходимо вымыть сразу же.

Холодная погода снизит время схватывания POLYFAST FS, а жаркая погода ускорит его. Минимальная температура нанесения – 4 °С.

Расход

Средний расход сухой смеси - 1,75 кг. /дм.3

Требования по технике безопасности

Содержит цемент, поэтому может вызывать раздражение глаз, дыхательной системы и кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пыль от смеси. Избегать контакта с кожей и глазами. В случае контакта с кожей и глазами их следует промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При работе с материалом используйте подходящие перчатки.

Упаковка

POLYFAST FS упаковывается в бумажные мешки с п./э. вкладышем емкостью 22,7 кг.  (50 lb.).

Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня расфасовки.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов Dayton Superior с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО "Эттрилат НТ".