О материалах

Рабберфлекс ПРО ПУ-50 – конструкционный герметик, обладающий высокой механической прочностью и вибростойкостью. Применяется в узлах и деталях, подвергающихся высоким динамическим нагрузкам (вес, ветровые и вибрационные нагрузки, давление воды и т.д.).

Преимущества

- Под воздействием естественной влажности воздуха формируется резиноподобный шов, обеспечивающий: высокую конструкционную прочность и вибростойкость – в случае кузовного склеивания и монтажа; твердость и стойкость к истиранию - в случае гидроизоляции деформационных швов в полах; поглощение вибраций и шумов, гидроизоляцию и дополнительную защиту от электрохимической коррозии – в случае использования для решения различных задач в судостроении.

- Обеспечивает адгезию к бетону, стеклу, дереву, различным пластикам, стеклопластику, металлу, в том числе загрунтованному методом ката- или электрофореза, неокрашенной и окрашенной поверхности без предварительного грунтования.

- Формирует эстетический шов: не стекает с вертикальных и наклонных поверхностей при нанесении толщиной до 1 см.

- Не вспенивается и не дает усадки, что позволяет точно рассчитать расход герметика для создания требуемого защитного слоя.

- Ремонтопригоден за счет отличной самоадгезии.

- После отверждения легко окрашивается любыми красками.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Цвет | Белый, серый, черный |
| Плотность, г./см.3 | 1,20 |
| Консистенция до отверждения, мин. | Тиксотропная вязкая масса |
| Время пленкообразования при +23ºС и влажности 50% | 40 - 60 |
| Скорость вулканизации при +23ºС и влажности 65% | 4 мм. / 24 часа |
| Твердость по Шору А, согласно ISO 868 | 50 |
| Модуль упругости при 100%-ном растяжении, согласно ISO 37, МПа | 0,6 |
| Относительное удлинение в момент разрыва (ASTM D 412) | >700% |
| Условная прочность в момент разрыва (ASTM D 412), МПа | 2,4 |
| Температура нанесения | -10°С - +40°С |
| Температура эксплуатации | -60°С - +90°С |

Рекомендации по нанесению материала

- Рабберфлекс ПРО ПУ-50 наносится на сухую, обеспыленную и обезжиренную поверхность, очищенную от грязи, масел, рыхлой ржавчины, осыпающейся краски.

- Гидроизоляция температурных швов в полах: шов предварительно теплоизолировать вспененным полиэтиленом (вилатермом). Укладка вилатерма в шов производится c 30-50%-ным поперечным обжатием с учетом предоставления необходимого пространства (0,5-0,8 см) под дальнейшее заполнение герметиком. При герметизации особо нагруженных швов (бетонные плиты аэродромов и пр.) кромки шва рекомендуется предварительно обработать праймером Гипердесмо-Д, дать просохнуть 15 минут и нанести герметик Рабберфлекс ПРО ПУ-50.

- Кузовное и конструкционное склеивание: металлические поверхности в месте контакта должны быть обеспылены и обезжирены ацетоном. Поверхности алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали рекомендуется предварительно обработать праймером “Гипердесмо-Д”. После высыхания праймера (через 15-20 минут) нанести клей-герметик с помощью ручного или пневматического пистолета.

- Разравнивание нанесенного слоя герметика производится шпателем в течение 10-15 минут после нанесения.

- Герметик становится устойчивым к атмосферным осадкам через 1 час после нанесения, прочным и упругим - через 24-48 часов при +23ºС и отн. влажности 50-70%.

- Ресурс службы герметика во многом зависит от качества его нанесения: укладка состава должна быть равномерной, без образования разрывов, наплывов или пустот.

Расход

100 мл./п.м. при сечении шва 1 см2.

Очистка инструмента

Сразу по окончании работ, очистку инструмента производят ацетоном или растворителем 646. После затвердения герметика, очистка инструмента производится только механическим путем.

Меры безопасности

Не допускать продолжительного контакта с кожей. В случае попадания незатвердевшей массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

Упаковка и хранение

Рабберфлекс ПРО ПУ-50 упакован в фольгированные тубы 600 мл.

Температура хранения от +5°С до +25°С.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев, с даты производства.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций или информации о совместимости герметиков Рабберфлекс ПРО с другими продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел технического сопровождения ООО «Эттрилат НТ».