О материалах

Порошок белого цвета, легко растворимый в воде.

Область применения

Для удаления растворных пятен и солевых отложений (высолов) с кирпичной, каменной кладки. Удаляет соли преимущественно силикатного происхождения.

Рекомендации по нанесению материала

- Работы проводить в сухую погоду при температуре не ниже +5ºС по сухой поверхности;

- Растворить очиститель в теплой (от +40ºС до +50ºС) воде из расчета на одну весовую часть очистителя от пяти до десяти частей воды, в зависимости от степени загрязненности поверхности;

- Для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка.

При удалении растворных пятен

- Максимально пропитать готовым составом Типром ОЦ остатки цементного раствора (от 3-х до 5-ти минут);

- Не допуская высыхания, очистить поверхность при помощи жестких щеток, смывая небольшим количеством воды, либо с помощью аппарата высокого давления (не менее 100 бар).

При удалении высолов

- Очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика в течение 3 – 5 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой);

- Произвести удаление растворенных солей струей воды под давлением 100 бар;

- Через 10-15 минут после промывки водой для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется провести обработку поверхности гидрофобизирующим составом ТИПРОМ К Люкс в соответствии с инструкциями по работе с указанным продуктом.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | кристаллы белого цвета без видимых механических примесей |
| Растворяющая способность, г. /100 мл. очистителя, не менее - натрия кремнефтористого - кальция силикат (волластонит) | 0,49 0,31 |
| Расход материала | 1 кг. на 30 - 50 м.2 |

Упаковка

Полиэтиленовые ведра по 1 кг.

Хранение, транспортировка

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей + 30ºС. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не выше +35ºС.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Необрабатываемые поверхности, разрушаемые под действием разбавленных кислот (пластик, металл и пр.), а также растения защищать от попадания.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов торговой марки Типром с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО "Эттрилат НТ".