О материалах

ТУ 5734-001-54984524-2003

WASCON MА15 представляет собой сухую смесь на основе цемента, специальных полимерных и минеральных добавок и модификаторов, полимерного армирующего фиброволокна и отсеянного полифракционированного кварцевого песка. Именно сбалансированный подбор смеси обуславливает оптимальное качество, разумную цену и, что немаловажно, удобство в работе.

Преимущества

WASCON MА15 – это состав, который является эффективной гидроизоляцией, работающей “на прижим”. Эластичность этого материала, обусловленная высоким содержанием в композиции полимерных смол, позволяет перекрывать уже имеющиеся трещины шириной раскрытия до 1 мм и препятствует трещинообразованию в дальнейшем (материал армирован полипропиленовым фиброволокном). Высокая адгезионная прочность обеспечивает хорошее сцепление с различными материалами поверхностей (не только из бетона, кирпича и камня, но также из дерева и металла) и тиксотропность (возможно нанесение не только на горизонтальные, но и на вертикальные и наклонные поверхности). Высокая когезионная прочность (сцепление между частицами материала) позволяет воспринимать такой гидроизоляцией как статические, так и динамические нагрузки.

При затворении смеси водой полимерное связующее в форме порошка полностью и быстро редиспергируется. Частички полимера преимущественно стекаются в поры, где из них образуются пленки, которые покрывают стенки, но не закупоривают сами поры. Объясняется снижение капиллярного водопоглощения тем, что происходит обволакивание стенок пор (в том числе и капиллярных) гидрофобными полимерными пленками, имеющими прекрасную адгезию к цементам и наполнителям. Происходит объемное гидрофобизирование состава, причем без какого-либо снижения паропроницаемости, что исключает проблему образования вздутий и пузырей.

Следует подчеркнуть, что идеальными условиями твердения для всех полимерцементов являются сухие условия, поэтому применение смеси WASCON MА15 эффективно на сухих и влажных, но не мокрых конструкциях.
Еще одним несомненным “плюсом” являются антикоррозионные свойства композиции WASCON MА15: этот материал обладает высоким сопротивлением коррозии в результате воздействия сульфатных, хлоридных, карбонатных и других кислых сред, что обеспечивает надежность и долговечность строительных конструкций
Материал WASCON MА15 экологически безопасен.

Область применения

- ремонт и гидроизоляция полов, стен и потолков в помещениях, выполненных из природного или искусственного камня, бетонных и ж/бетонных блоков, сборных или монолитных ж/б конструкций, расположенных ниже уровня земли;

- гидроизоляция цоколей, террас, лоджий и балконов;

- гидроизоляция внутренних поверхностей бассейнов и резервуаров для воды хозяйственного и питьевого назначения глубиной до 5 м;

- выравнивание поверхностей полов, стен и потолков в сантехнических кабинах и кухнях с одновременным повышением гидроизоляционных свойств конструкций;

- в качестве защитного слоя бетона и ж/бетона от атмосферного разрушения за счет воздействия агрессивных сред, в том числе карбонизации.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | серый порошок |
| Водонепроницаемость, не менее, W | 8,0 |
| Насыпная плотность, кг./л. | 0,99 |
| Плотность свежеприготовленного раствора, кг./л. | 1,6 |
| Плотность затвердевшего раствора, кг./л. | 1,32 |
| Размер зерен, D max, мм. | 0,63 |
| рН | 11,2 |
| Адгезия, не менее, МПа | 2,0 |
| Огнестойкость | А1 |
| Расход, при двухслойном нанесении кистью, кг./м.кв. | 2,5 |

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

Поверхность очищается от легко удаляемых включений, краски, грязи, жира, следов коррозии вручную металлическими щетками или механизированным способом (при помощи перфоратора, эл/дрели с абразивной насадкой, пескоструйным аппаратом и т.д.)

Оголенная арматура зачищается до металлического блеска.
Основное условие: структурно прочная основа.

Пористые поверхности перед нанесением необходимо увлажнить водой или покрыть специальным грунтовочным составом.

Поверхность считается подготовленной, если она чиста, на ощупь шероховата, слегка увлажнена.

Приготовление раствора

WASCON MА15 смешивается с водой в количестве 20 – 25 % от веса сухого вещества (4 - 5 л. воды на 20 кг. сухой гидротехнической смеси) и размешивается вручную или в низкоскоростном смесителе в течение 3 минут до получения однородного, пластичного раствора. Далее дать раствору постоять 5 – 10 минут и перемешать повторно. Теперь раствор готов к работе.

Нанесение

Приготовленный раствор наносится кистью или шпателем в один - два слоя. Второе нанесение – не позже, чем через 2 часа после первого. При этом суммарная толщина слоев должна быть около 2 мм.
Работать с гидротехническим раствором можно в течение 40 минут с момента его приготовления. В процессе работы возможно дополнительное перемешивание. Дополнительно добавлять воду не рекомендуется.
Готовить раствор в количестве, необходимом для работы. Промывать инструмент водой сразу после окончания работы.

Расход

- 1,2 – 1,5 кг на 1 м2 при однослойном нанесении;

- 2,4 – 3,0 кг на 1 м2 при двуслойном нанесении.

Упаковка

WASCON MА15 упаковывается в пластмассовые ведра емкостью 20 кг.

Гарантии

Производитель гарантирует соответствие материалов техническим, а также всем современным стандартам. 
Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня расфасовки. По истечении гарантийного срока хранения перед применением WASCON необходимо проверить на соответствие требованиям ТУ.

Безопасность

WASCON - цементосодержащие материалы, является щелочной средой и может нанести раздражение коже и глазам. Работы по смешиванию и нанесению растворов необходимо производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания материалов в глаза и на кожу; при попадании - промыть водой.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов WASCON с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».