О материалах

ТУ 5734-001-54984524-2003

WASCON MP4 – сухая гидротехническая смесь на основе цемента, специальных добавок ведущих европейских производителей и отсеянного поли-фракционированного кварцевого песка, подавляющая грибковые образования на поверхности бетонных, ж/бетонных и каменных конструкций,  защищающая конструкции от коррозии в результате воздействия агрессивных сред. Обработанная поверхность становится практически непроницаемой для жидких сред, при этом сохраняет свойства паро- и газопроницаемости. 
Смеси системы WASCON экологически чисты и разрешены для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Преимущества

WASCON MP4 образует высокопрочное поверхностное покрытие с высокой степенью адгезии (образует единое целое с обрабатываемой поверхностью). Глубоко проникает в поры бетона (до 100 мм. сплошным фронтом), герметизирует их, прекращая доступ влаги и тем самым устраняя вероятность возможного появления грибковых образований, одновременно повышает щелочность среды, подавляя и уничтожая уже имеющиеся грибковые колонии, мхи, лишайники, плесень.
Растущие вглубь конструкции кристаллы уплотняют бетон, повышают его марочную прочность, водонепроницаемость (до 8 атм.), морозостойкость (до 300 циклов замораживания – оттаивания), значительно увеличивают трещиностойкость. Кроме того, покрытие обладает свойством «самозалечивания» трещин раскрытием до 0,4 мм.

Уплотненное тело бетона и прочный «бронирующий» слой при контакте с агрессивными средами способны противостоять техногенным формам коррозии. В случае воздействия слабо- и среднеагрессивных сред разрушение если не останавливается, то значительно замедляется, а при соприкосновении с сильноагрессивными растворами слой WASCON MP4 рассматривается как «жертвенный», что позволяет на несколько лет продлить срок жизни конструкции.
Уникальные свойства WASCON MP4 нашли применение в использовании этого материала в качестве “праймера” – специального адгезионного слоя, позволяющего избежать “холодных” швов при прерывном бетонировании и ремонтно-восстановительных работах, когда по расчету требуется, чтобы стык по прочностным и плотностным характеристикам не уступал прочности и плотности самой конструкции.

Материал пластичен и удобен в работе, при желании его можно использовать в качестве «финишной» шпатлевки, поверхности легко подвергаются окраске, побелке, оклейке обоями и т.д.

Область применения

- восстановление и гидроизоляция монолитных ж/бетонных конструкций текущих подвалов, погребов и др. подземных сооружений;

- подавление грибковых образований в сырых и влажных помещениях с плохой вентиляцией (душевые комнаты, кухни, санитарные кабины и т.д.);

- профилактика возможных грибковых заболеваний кирпичных и бетонных конструкций в помещениях, требующих соблюдения особых санитарных норм (процедурные кабинеты в поликлиниках, больницах, детских учреждениях и т.д.)

- восстановление цоколей и фасадов зданий, пострадавших от биокоррозии (мхи, лишайники);

- защита бетонных и каменных сооружений от техногенных форм коррозии (кислые и слабокислые среды);

- защита конструкций ж/бетонных резервуаров и ванн от коррозии (растворы солей, нефтепродукты и т.д.);

- горизонтальная гидроизоляция в промышленных и жилых зданиях.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Водонепроницаемость | 0,8 МПа (8 атм.) |
| Условия эксплуатации | -40°C - +90°С |
| Рабочее состояние (жизнеспособность) | 30 - 40 мин. |
| Расход материала, при толщине слоя – 3 мм.: - гладкий бетон - шероховатый бетон | 3,0 кг./м.2 4,0 кг./м.2 |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), затвердевшего раствора в возрасте 28 суток | 2,0 МПа (20 кгс/см.2) |
| Морозостойкость затвердевшего раствора, не менее | 300 циклов |
| Температура окружающей среды при нанесении, не менее | + 5°С |

Рекомендации по применению

Подготовка основания

Поверхность очищается от штукатурки, легко удаляемых включений, краски, грязи, жира, поверхностной пленки цементного камня и пр. вручную металлическими щетками или механизированным способом (при помощи перфоратора, эл/дрели с абразивной насадкой, пескоструйным аппаратом и т.д.)
Стыки конструкций, швы и трещины расшиваются на глубину не менее 25 мм. с раскрытием (под прямым углом) по ширине не менее 25 мм. Швы кирпичной кладки, фундаментных блоков расшиваются на глубину не менее 5 мм. 
Оголенная арматура зачищается до металлического блеска. 
Основное условие: структурно прочная основа, открытие капиллярных пор.
Поверхность промывается обычной водопроводной водой до полного удаления остатков очистки.

Поверхность считается подготовленной, если она чиста, на ощупь шероховата, обильно увлажнена.

Приготовление раствора

WASCON MP4 смешивается с водой (4,5 л. воды на 25 кг. сухой гидротехнической смеси) и размешивается вручную или в низкоскоростном смесителе в течение 3-5 минут до получения однородного, пластичного раствора.

Нанесение

Наносится шпателем, торкрет способом или способом дискретного набрызга на влажную или мокрую поверхность.

Работать с гидротехническим раствором можно в течение 1 часа с момента его приготовления. В процессе работы возможно дополнительное перемешивание. 
Дополнительно добавлять воду не рекомендуется.

Готовить раствор в количестве, необходимом для работы. Промывать инструмент водой сразу после окончания работы. Работать в резиновых перчатках.

Расход

3,0 - 4 ,0 кг. на 1 м.2 при нанесении на поверхность.

Упаковка

2-х слойные мешки из крафт-бумаги – 25 кг.

Гарантии

Производитель гарантирует соответствие материалов техническим, а также всем современным стандартам.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня расфасовки. По истечении гарантийного срока хранения перед применением WASCON необходимо проверить на соответствие требованиям ТУ.

Безопасность

WASCON - цементосодержащие материалы, является щелочной средой и может нанести раздражение коже и глазам. Работы по смешиванию и нанесению растворов необходимо производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания материалов в глаза и на кожу; при попадании - промыть водой.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов WASCON с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».