О материалах

WASCON MP6  представляет собой сухую смесь на основе цемента, специальных добавок ведущих европейских производителей и отсеянного поли-фракционированного кварцевого песка,  обладает высокой скоростью схватывания (от 30 секунд до 5 минут) при избытке воды, что позволяет достаточно быстро останавливать протечки сквозь трещины и стыки.

Область применения

- заделка течей в швах и стыках сборных ж/бетонных и каменных конструкций подвалов, переходов, тоннелей, погребов и др. подземных сооружений;

- ликвидация протечек через трещины в монолитных ж/бетонных конструкциях гидротехнических сооружений;

- пломбирование приямков и водоотводящих дренажных отверстий;

- любые работы, где имеет значение скорость схватывания раствора.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Сроки схватывания | 0,5 – 5,0 мин. |
| Условия эксплуатации | -40°C - +90°С |
| Предел прочности при изгибе, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее | 4 МПа (40 кгс/см.2) |
| Предел прочности при сжатии, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее | 30 МПа (300 кгс/см.2) |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), затвердевшего раствора в возрасте 28 суток | 1,8 МПа (18 кгс/см.2) |
| Морозостойкость затвердевшего раствора не менее | 300 циклов |
| Температура окружающей среды при нанесении готовой к применению гидроизоляционной смеси, не менее | + 5°С |
| Расход | 1,5 – 2,0 кг./дм.3 |

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

Очистить поверхность от различных частиц, масел, краски и т.д. Определить место и границы протечки. Осуществить разделку стыка, трещины так, чтобы ширина была не менее 15-20 мм., глубина не менее 20-30 мм. Тщательно промыть и очистить разделанное место.

Приготовление раствора

WASCON MP6 смешивается с водой в количестве 16 % от веса смеси (160 мл. воды на 1 кг. сухой гидротехнической смеси), тщательно перемешать, затем, разминая руками, сформировать полученную массу в форме шара. Вода затворения должна быть комнатной температуры. Время приготовления раствора от момента затворения водой не должно превышать 1,5-2 мин. Повторно добавлять воду категорически запрещается.

Применение
Приготовленный раствор с силой вдавить в разделанное место протечки, прижать и держать с усилием в течение 3-5 минут. Вертикальные протечки ликвидируются сверху вниз.

Особенности

- Если из трещины поступает вода под напором, рекомендуется вставить в отверстие дренажную трубку из поливинилхлорида. После того, как вода пойдет через дренаж, углубление вокруг трубки следует заполнить раствором WASCON MP6. Затем поверхность вокруг дренажа покрывается раствором WASCON MP4 или  WASCON MP5. После этого дренажная трубка удаляется, а отверстие закупоривается раствором WASCON MP6.

- WASCON MP6 обладает высокой скоростью схватывания (от 30 секунд до 5 минут) при избытке воды, что позволяет достаточно быстро останавливать протечки сквозь трещины и стыки. Именно скорость схватывания не позволяет воде вымывать раствор, а быстрый набор прочности смеси позволяет сдерживать какое-то время давление воды. Однако не следует забывать, что выигрывая в скорости твердения, мы проигрываем в прочности, поэтому гидропломбу WASCON MP6 следует рассматривать только как временную локальную заделку, которую позднее необходимо укрепить. Для этой цели подходят как материалы проникающего действия WASCON MP4 или  WASCON MP5, так и гидроизоляционные штукатурки WASCON MS2 и WASCON MF3, а также ремонтная смесь WASCON MR7.

Упаковка

WASCON MP6 поставляются в пластмассовых ведрах по 6 кг.

Хранение

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня расфасовки.

Безопасность

WASCON - цементосодержащие материалы,  является щелочной средой и может нанести раздражение коже и глазам. Работы по смешиванию и нанесению растворов необходимо производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания материалов в глаза и на кожу; при попадании - промыть водой.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов WASCON с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».