О материалах

WASCON MS2 – представляет собой смесь цемента WASCON MS1 и отсеянного полифракционированного кварцевого песка, применяющаяся для приготовления высокопрочных растворов и бетонов для гидроизоляционных и ремонтно-восстановительных работ, для изготовления конструкций, не требующих дополнительной гидроизоляции.

Преимущества

Именно сбалансированный подбор смеси обуславливает оптимальное качество, разумную цену и, что немаловажно, удобство в работе.
Бетоны и растворы на WASCON MS2 достаточно подвижны (ОК = 16 – 23 см.) при невысоком водо-цементном отношении (В/Ц = 0,4 – 0,5), именно поэтому пригодны для производства работ без специальных методов уплотнения.
Высокая плотность конструкций на этих бетонах определяет низкое водопоглощение, а значит, высокую морозостойкость (F500), коррозионную стойкость и трещиностойкость. Не стоит забывать при этом и про высокую прочность бетонов и растворов на основе WASCON MS2 на сжатие (классы бетонов В 45 - 60) – именно такой прочности бетоны всегда использовались для возведения высокоответственных зданий и сооружений. Также немаловажен ускоренный набор прочности: в возрасте 3 суток прочность бетона достигает 20 – 30 МПа, что позволяет в ранние сроки не только распалубливать конструкцию, но и нагружать без страха трещинообразования.

Одной из наиважнейших характеристик для составов для ремонтно-восстановительных работ является адгезия, т.е. прочность сцепления со старым бетоном. Для ремонтных составов, в основе которых находится высокопрочная смесь WASCON MS2, эта характеристика достаточно высока – 1,9 МПа, так что при желании смесь WASCON MS2 можно даже использовать для облицовки гранитом или мрамором стен или полов.

Что касается водонепроницаемости, то бетонные конструкции, изготовленные из WASCON MS2, выдерживают давление воды до 16 атмосфер без фильтрации, а значит, могут применяться без дополнительной гидроизоляции, а штукатурка раствором на WASCON MS2 является эффективным гидроизоляционным средством.

Область применения

- ремонт и реконструкция сырых и затапливаемых помещений, выполненных из природного или искусственного камня, бетонных и ж/бетонных блоков, сборных или монолитных ж/б конструкций;

- гидроизоляция и усиление конструкций подвальных помещений, подземных сооружений (гаражи, погреба);

- изготовление или усиление фундаментов (особенно на слабых грунтах или при наличии грунтовых вод);

- ремонт, восстановление и гидроизоляция гидротехнических сооружений (коллекторы, колодцы), резервуаров для хранения воды, очистных сооружений;

- изготовление или гидроизоляция бассейнов;

- ремонт и восстановление несущей способности и водонепроницаемости конструкций тоннелей;

- гидроизоляция стен и пола в ванных комнатах, кухнях.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Водонепроницаемость, не менее, W | 14 |
| Рабочее состояние (жизнеспособность), мин. | 60 |
| Температура применения, град.°C | +5 - +30* |
| Расход материала, кг./м.2, при толщине слоя – 1 см. | 17,0 |
| Адгезия к бетону, не менее, МПа | 1,9 |
| Марка по морозостойкости, F, не менее | 500 циклов |
| Прочность на сжатие (в возрасте 28 суток), не менее, МПа | 40 |

* Возможно применение при отрицательных температурах с применением противоморозных добавок.

Рекомендации по применению

В качестве штукатурного раствора

Для гидроизоляции монолитных конструкций или сборных конструкций с незначительным подпором воды допускается нанесение раствора без дополнительного армирования, рекомендуемая толщина слоя 5 - 10 мм.
В случаях гидроизолирования конструкций из сборных элементов со значительным подпором воды, а также при ремонтно-восстановительных работах, необходима набивка армирующей сетки для придания дополнительной прочности водонепроницаемому покрытию. Для этого необходимо использовать кладочную или монтажную металлические сетки из проволоки диаметром 1,5 – 2,5 мм. и размером ячейки от 20 мм. или стекловолокнистые сетки с тем же размером ячейки. При этом толщина наносимого слоя в случае армирования металлическими сетками – не менее 15 мм., при армировании стекловолокном – от 10 мм.

Независимо от метода возведения конструкций (сборка или монолитное литье) рекомендуется локальное армирование стыков «стена – стена» и «стена – пол» для предупреждения возможного трещинообразования в этих самых «уязвимых» местах сооружений.

Подготовка основания

Для нанесения раствора (штукатурки) необходимо провести подготовку поверхности. Основание, на которое наносится раствор, должно быть чистым, жестким, без расслоений и выкрашивающихся участков, без жирных пятен и загрязнений, достаточно шероховатым для хорошего сцепления. Если основание грязное или гладкое, рекомендуется предварительно зачистить его пескоструйным методом или металлической щеткой, обеспылить и увлажнить.

Приготовление штукатурной смеси

Для получения ремонтного или штукатурного растворов смесь WASCON MS2 затворить необходимым количеством воды (3,5-4,0 л на мешок 25 кг.) и перемешивать в течение не менее 7 минут.

Способ применения

Раствор наносить вручную, растворонасосами или торкретированием и тщательно затереть.

Защита, уход

Оштукатуренные поверхности необходимо поддерживать во влажном состоянии в течение первых 2 дней после изготовления. Если имеется постоянный подпор воды, смачивать не нужно.

Расход
Средний расход сухого материала WASCON MS2 составляет 1,7 кг./м.2 на 1 мм. толщины.

В качестве гидротехнического бетона

В случаях для высокоответственных сооружений, когда по расчету требуется приготовить бетон марки не ниже М600, возможно использование сухой смеси WASCON MS2 для приготовления бетона.

Приготовление бетонной смеси

Для получения бетонных или железобетонных конструкций необходимо сухую смесь WASCON MF3 смешать со щебнем или гравием и затворить необходимым количеством воды. Использовать щебень или гравий только твердых пород (гранит) фракций 10 – 30 мм. в основной своей массе. Армирование устанавливается либо конструктивно, либо по расчету. В общих случаях применять каркасы из арматуры Ø 8 – 10 мм класса А-III с размером ячейки 20-25 х 20-25 см, возможно применение дорожной арматурной сетки.

Примерный состав бетона.

| Компонент | Количество на 1 м.куб. |
| --- | --- |
| Смесь WASCON MS2 | 1 020 кг. |
| Щебень | 1 210 кг. |
| Вода (В/Ц = 0,5). | 170 л. |

Время работы со смесью – не менее 60 мин.

Защита, уход

Оштукатуренные поверхности или бетонные конструкции необходимо оберегать от пересыхания в течение 2-х суток.

Полная водонепроницаемость наступает на 28 сутки твердения в естественных условиях.
Работы со смесью проводить при температуре не ниже +5°С. Возможно применение при отрицательных температурах с применением противоморозных добавок.

Упаковка

WASCON MS2 поставляются в бумажных крафт-мешках по 25 кг.

Гарантии

Производитель гарантирует соответствие материалов техническим, а также всем современным стандартам. Применение материалов должно осуществляться в строгом соответствии с Технологическим регламентом на проектирование и выполнение работ по гидроизоляции и антикоррозионной защите монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций.
Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня расфасовки. По истечении гарантийного срока хранения перед применением WASCON необходимо проверить на соответствие требованиям ТУ.

Безопасность

WASCON - цементосодержащие материалы,  является щелочной средой и может нанести раздражение коже и глазам. Работы по смешиванию и нанесению растворов необходимо производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания материалов в глаза и на кожу; при попадании - промыть водой.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов WASCON с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».