Системы мастичной гидроизоляции разработаны на основе современных мастик холодного нанесения на полиуретановых связующих Гипердесмо и Гипердесмо-РВ-2K. Мастика Гипердесмо - однокомпонентный материал на основе чистых полиуретанов - полимеризуется под действием влажности воздуха. Мастика Гипердесмо-РВ-2K - двухкомпонентный материал на полиуретаново-битумной основе - полимеризуется после смешивания компонентов. После нанесения мастик на поверхность основания и полимеризации образуется прочное эластичное бесшовное покрытие с высокими гидроизоляционными, механическими и эксплуатационными характеристиками при стандартных расходах 1,5 – 2,0 кг./м.2.
По заключению ЦНИИПромзданий покрытия могут применяться во всех климатических зонах Российской федерации с прогнозируемым сроком службы не менее 25-40 лет. Опыт применения на Российском рынке – 10 лет.

Область применения

- новые кровли по бетонному основанию и ЦПС;

- ремонт кровель без снятия старых покрытий из битумных материалов;

- облегченные кровли, где основанием является утеплитель.

Преимущества

- образуют бесшовное эластичное прочное покрытие;

- высокие гидроизоляционные характеристики;

- легко наносятся на поверхность любой конфигурации;

- высокая адгезия к большинству строительных материалов;

- долгий срок службы даже на участках с застойными зонами воды;

- высокая стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям;

- высокая химическая и биологическая устойчивость;

- устойчивость к ударным воздействиям;

- нетоксичность после нанесения и полимеризации;

- отсутствие усадки после полимеризации;

высокая ремонтопригодность.

Описание системы гидроизоляции

Гидроизоляционные системы, как правило, состоят из нескольких слоев мастики, наносимых на подготовленное основание с расходом 0.6-0,8 кг/м2 на один слой и интервалом между слоями 6-24 часа. Общий расход мастики на все покрытие должен составлять 1,5-2,0 кг/м2. При этом для мастики Гипердесмо-РВ-2K возможно также нанесение в 1 слой с указанным расходом для всего покрытия. Время полной полимеризации покрытия – 7 суток. Легкие пешеходные нагрузки возможны через 6-24 часа - после образования поверхностной пленки.

На практике применяются 2 типа систем мастичной гидроизоляции: без армирования и с армированием, которые существенно различаются по механическим характеристикам, технологии нанесения, требованиям к подготовке основания.

Подготовка основания

Основание из бетонной или цементно-песчаной стяжки должно быть прочным (R28 > 15 МПа) сухим (W < 10 %), химически нейтральным, ровным, без разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин). Трещины, повреждения, отверстия предварительно заделать подходящим материалом. Не применять химически агрессивные методы для очистки основания. Обязательного праймирования основания перед нанесением мастик, как правило, не требуется, за исключением 2-х случаев:

- при влажном основании (до 20%) поверхность следует обработать праймером Аквадюр или Праймером Универсал;

- при слабом основании поверхность следует укрепить пропиткой Гипердесмо-Д (при сухом основании) или разбавленным водой праймером Аквадюр (при влажном основании).

Подготовка оснований из старых битумных покрытий осуществляется стандартным способом: удаляются загрязнения; пузыри и наплывы вскрываются, просушиваются и ремонтируются с восстановлением, при необходимости, кровельного пирога. Подготовленная поверхность должна быть прочной, сухой, обеспыленной, без маслянистых загрязнений. Обязательного праймирования перед нанесением не требуется, поскольку обе мастики имеют хорошую адгезию к старым рулонным битумным материалам. Также это относится и к новым битумсодержащим материалам с посыпкой. При необходимости нанесения мастик на участки кровли, где выполнялся ремонт битумными мастиками или новыми рулонными материалами без посыпки (предназначены для нижнего слоя в системах битумной гидроизоляции, но иногда используются для ремонта) их нужно предварительно подготовить. Это можно сделать либо путем их нагревания горелкой до состояния кратковременного вскипания, либо присыпкой кварцевым песком предварительно подплавленной поверхности. При нанесении мастик на такие поверхности праймирование также не требуется.

Нанесение

Мастика Гипердесмо - однокомпонентный материал, готовый к применению. Компоненты мастики Гипердесмо-PB-2K непосредственно перед применением необходимо смешать. Перед нанесением обе мастики перемешиваются низкооборотным миксером (150 – 200 об/мин) со спиралевидной насадкой (диаметр 120 – 140 мм) в течение 3-4 минут до образования однородной массы. Нанесение производится вручную при помощи валиков (исключая поролоновые), щеток «Маклавица», кистей, или машинно - аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление > 250 бар). Мастика Гипердесмо наносится не менее чем в 2 слоя контрастных цветов, что позволяет обеспечить равномерное распределение мастики по поверхности и исключить непрокрасы. Рекомендованный расход мастики на один слой 0,6-0,8 кг/м2, при большем расходе возможно снижение механических характеристик покрытия. Мастика Гипердесмо-PB-2K может наноситься как в один слой, так и послойно. Расход мастики на один слой не ограничен и не влияет на качество покрытия. На неровных основаниях в целях экономии материала рекомендуется послойное нанесение с расходом 0,6 – 0,8 кг/м2. Рабочее время материала после смешивания 25 – 30 минут (при 20°С). В системах возможно также применение обеих мастик, например для придания покрытию из Гипердесмо-PB-2K иного цветового решения за счет нанесения одного дополнительного слоя из мастики Гипердесмо с расходом 0,5-0,6 кг./м.2. При этом использование мастики Гипердесмо светлых оттенков (белый, серый) существенно снижает нагрев поверхности солнечным излучением.

Технические характеристики

| Характеристики | Гипердесмо | Гипердесмо-PB-2K |
| --- | --- | --- |
| Температура эксплуатации | -50°С - +90°С | -50°С - +90°С |
| Максимальная кратковременная температура | +250°С | +150°С |
| Твердость по Шору А | > 70 ед. | > 35 ед. |
| Паропроницаемость | 0,8 г./м.2/ч. | отсутствует |
| Адгезия к бетону | > 20 кг/см2 | > 20 кг/см2 |
| Водопоглощение через 10 суток | < 1,5 % | <0,9% |
| Температурная стабильность (100 дней при 80°С ) | выдержано | выдержано |
| Тест на ускоренное старение | > 2000 ч | > 2000 ч |
| Прогнозируемый срок службы | >25 лет | >35 лет |
| Цвет покрытия | белый, серый, красный, зеленый | черный* |

*При нанесении сверху слоя мастики Гипердесмо может быть серым, красным, зеленым

Система без армирования

К достоинствам таких систем следует отнести более простую технологию нанесения, высокую эластичность покрытия. К недостаткам – повышенные требования к подготовке основания, более сложный контроль за равномерностью толщины покрытия, меньшую прочность покрытия.

Подготовка основания под систему без армирования

Основание из бетонной или цементно-песчаной стяжки должно быть полностью созревшим во избежание образования трещин после нанесения покрытия. Подготовленная поверхность не должна иметь микротрещин размером более 0,5 мм. Трещины большего размера и дефекты поверхности следует расшить и заделать ремсоставами или герметиком Рабберфлекс. Шероховатость поверхности должна быть < 1,0 мм.

Основание из битумных материалов не должно иметь сильных разрушений, крупных дефектов и отслоений рулонных материалов. В противном случае на участках с такими дефектами следует применить армирование покрытия. Также следует применить армирование на швах рулонных материалов.

Технические характеристики систем без армирования.

| Характеристики | Гипердесмо | Гипердесмо-PB-2K |
| --- | --- | --- |
| Прочность на растяжение | 55 кг/см2 | 20 кг/см2 |
| Эластичность (удлинение до разрыва) | > 600 % | > 2000 % |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 | Г2 |

Система с армированием

Отмеченные выше недостатки мастичных систем без армирования в значительной степени устраняются в разработанных нами системах с армированием специальным каландрированным геотекстилем. У данных систем есть также дополнительные достоинства: они могут быть реализованы не только как полностью приклеенные, но и как частично приклеенные, а также с механическим креплением. Эти дополнительные возможности существенно расширяют область применения данных систем. Более подробная информация по данному вопросу приведена в документе «Мастичные полимерные системы Гипердесмо с армированием».

Подготовка основания под систему с армированием

В системах со сплошным армированием основное требование к основанию – прочность, достаточная для надежного крепления покрытия в процессе эксплуатации. Тщательная механическая подготовка поверхности не требуется, допустимо наличие на поверхности механических дефектов: повышенная шероховатость, неровности, трещины, сколы, каверны и т.п. Недопустимо наличие острых выступающих углов.

Технология нанесения систем с армированием

В системах с армированием особенности технологии нанесения связаны с укладкой рулонного армирующего материала. Вначале на основание наносится 1-й слой мастики с расходом 0,7-0,9 кг/м2 полосой, ширина которой примерно на 10 см превышает ширину армирующего материала. По свеженанесенному слою мастики раскатывается рулон армирующего материала, который плотно прикатывается валиками по всей площади, чтобы обеспечить максимальную пропитку материала мастикой и равномерное прилегание. Неокрашенные участки (в местах дефектов поверхности основания) оставляются без пропитки и окрашиваются при нанесении 2-го слоя мастики. Полосы армирующего материала укладываются с нахлестом 5-10 см. Перед нанесением 2-го слоя на неокрашенных участках большого размера следует сделать надрезы армирующего материала и приклеить его к основанию мастикой. При необходимости на этих участках можно применить заплатки.

2-й слой мастики наносится через некоторый интервал времени, после того как нижний слой достаточно затвердеет, и будет надежно фиксировать армирующий материал. При выполнении работ в летний период для мастик Гипердесмо и Гипердесмо-PB-2K этот интервал составляет 6-24 часа. Величину этого интервала можно уменьшить до 1-2 часов, если для нанесения 1-го слоя использовать мастики с высокой скоростью полимеризации, например Гипердесмо-FC, или композицию Гипердесмо + Акселератор. При нанесении 2-го слоя расход мастик составляет: 0,6–0,8 кг/м2 для Гипердесмо и 0,6-1,1 кг/м2 для Гипердесмо-PB-2K.

3-й слой мастик наносится через 6-24 часа с расходом 0,5 кг/м2.

На горизонтальных участках для удобства работы рекомендуется укладывать армирующий материал без захода на вертикальные поверхности (в том числе без завода на примыкания).

Армирование примыканий удобнее выполнять отдельно или одновременно с армированием вертикальных поверхностей (одним полотном). При этом перекрытие (нахлест) армирующих материалов на горизонте должен составлять не менее 10 – 15 см.

Отметим, что в данных системах, несмотря на применение рулонных армирующих материалов, между полосами которого при укладке образуются нахлесты, основное гидроизолирующее покрытие (создаваемое при нанесении 2-го и 3-го слоев мастики) является бесшовным.

Технические характеристики систем без армирования.

| Характеристики | Гипердесмо | Гипердесмо-PB-2K |
| --- | --- | --- |
| Прочность на растяжение | 100-120 кг/см2 | 80-100 кг/см2 |
| Эластичность (удлинение до разрыва) | > 60 % | > 80 % |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Нет данных | Г2 |

Дополнительную информацию о свойствах и характеристиках материалов Гипердесмо, Гипердесмо-PB-2K, Аквадюр, Праймер Универсал, Рабберфлекс, Акселератор можно получить из описаний на эти материалы.

При нанесении мастик механическим способом следует запросить специальный документ «Рекомендации по механическому нанесению мастики Гипердесмо, который содержит подробную информацию по выбору оборудования и технологии нанесения. По другим мастикам - обратиться за дополнительной консультацией.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения мастик Гипердесмо с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».