О материалах

Ксайпекс Мегамикс II (Xypex Megamix II) - сухая смесь, однокомпонентный ремонтный раствор, предназначенного для исправления дефектов на вертикальных и потолочных поверхностях бетона. Раствор наносят шпателем или набрызгом. Толщина слоя составляет 10-50 мм. Ремонтный раствор характеризуется исключительной адгезией к бетону, высокой прочностью и химстойкостью, а также низкой усадкой. В состав сухой смеси включены добавки, реализующие функции кристаллизационного барьера.

Примечание: Для восстановления поверхностей, где требуется покрытие менее 10 мм. (3/8 дюйма), рекомендуется использовать Ксайпекс Мегамикс I (Xypex Megamix I).

Применяется

- Емкостей для воды, резервуаров;

- Очистных сооружений;

- Железобетонных труб водоснабжения и сточных вод;

- Колодцев;

- Мостов;

- Тоннелей;

- Автомобильных парковок.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Прочность при сжатии при возрасте, МПа: - 24 часа - 7 суток - 3 суток - 28 суток | 21,2 38,0 47,2 59,3 |
| Прочность при изгибе, МПа | 8,2 |
| Прочность при раскалывании, МПа | 4,2 |
| Адгезия к бетону (при испытании на отрыв), МПа | 2,3 |
| Сроки схватывания, ч.: - начало схватывания - конец схватываниячерез | 4,10 7,10 |
| Расход, кг./м.кв. на каждый мм. толщины | 1,9 |

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Удалить слабый и отслаивающийся бетон водой под высоким давлением, механическими средствами. Отремонтировать арматуру со следами коррозии. Вырезать бетон по периметру дефектных зон на глубину 10 мм. Удалить грязь, пыль с ремонтируемого участка с помощью струи воды до полной очистки ремонтируемой зоны.

Приготовление рабочего состава.

Смесь желательно готовить в механическом растворосмесителе или с помощью насадки на низкооборотную дрель.
Соотношение: вода к Ксайпекс Мегамикс II (Xypex Megamix II) 1:7,2.
В смеситель загружают 90% расчетного объема воды и при включенном смесителе засыпают порошок. После краткого перемешивания доливают оставшуюся воду. Перемешивают 3-5 мин. до однородной консистенции.

Нанесение на поверхность

Для лучшего сцепления с поверхностью рекомендуется вначале втереть в нее жесткой кистью приготовленный раствор Ксайпекс Мегамикс II (Xypex Megamix II). Затем, на влажное покрытие (в течение 20 мин) наносят Ксайпекс Мегамикс II (Xypex Megamix II) на полную толщину ремонтного слоя.
При использовании распылителя низкого давления отверстие сопла должно быть не меньше 12,5 мм для предотвращения пробок. Набрызг следует вести под прямым углом к поверхности с дистанции 450-600 мм. Затирку поверхности надо проводить сразу после нанесения раствора. Для достижения гладкой поверхности надо применять деревянные, резиновые или стальные гладилки.

Защита и уход

Уход за покрытием можно осуществлять либо нанесением на поверхность специального материала, препятствующего испарению воды, либо распылением воды, либо укрытием влажным брезентом, полиэтиленовой пленкой и пр. Емкости, обработанные Ксайпекс Мегамикс II (Xypex Megamix II) можно заполнять водой через 3 суток влажного ухода. В жаркую и ветреную погоду уход надо начинать сразу после нанесения покрытия до его схватывания.

Упаковка

Ксайпекс Мегамикс II (Xypex Megamix II) поставляется в ведрах по 27,2 кг.

Хранение

Продукты Ксайпекс должны храниться в сухом помещении. Срок хранения составляет один год при условии хранения в надлежащих условиях.

Безопасность

Ксайпекс Мегамикс II (Xypex Megamix II) является щелочной средой и может нанести раздражение коже и глазам. Работы по смешиванию и нанесению растворов необходимо производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания материалов в глаза и на кожу; при попадании - промыть водой.

Гарантия

Производитель гарантирует соответствие материалов техническим, а также всем современным стандартам. Применение материалов должно осуществляться в строгом соответствии с Технологическим регламентом на проектирование и выполнение работ по гидроизоляции и антикоррозионной защите монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов системы Ксайпекс с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».