Описание материала

Готовый к применению состав, представляющий собой смесь силанов и силоксанов в органическом растворителе. Применяется для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, тротуарной плитки, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды.

Преимущества

- допускается нанесение на влажную поверхность;

- обладает характерным запахом органического растворителя, в связи с чем, не рекомендован для внутренних работ;

- не изменяет внешний вид обработанного материала;

- увеличивает атмосферостойкость и коррозионную стойкость материалов;

- препятствует появлению повторных высолов;

- увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;

- практически не снижает газо- и воздухопроницаемость;

- устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли;

- обработка тротуарной плитки резко снижает сцепление льда с минеральной поверхностью, что значительно облегчает процесс очистки от наледи;

- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 35 мм (в зависимости от пористости материала);

- срок службы покрытия не менее10 лет.

Рекомендации по нанесению материала

Наносить на чистую поверхность, равномерно при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут), до полного насыщения поверхности при температуре от -20ºC до +30ºС.
Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

Внимание.

Типром У1 не рекомендован для горизонтальных мелкопористых поверхностей (клинкерная плитка и пр.), длительное время находящихся в контакте с водой.

Характер пористости материала можно косвенно определить путем простого обрызгивания поверхности водой. Если по истечению 2-х минут нанесенные капли полностью впитываются, то поверхность не относится к мелкопористой.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| Водонепроницаемость, мм вод.ст., | 120,0 |
| Плотность, г./см.3 | 0,80 |
| Расход материала | 150-350 мл./м.2 в зависимости от пористости поверхности. |

Упаковка

Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 литров.

Хранение, транспортировка

Cледует хранить в сухих помещениях при температуре от -20ºC до +30ºС, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 мес.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при t от -20ºС до +30ºС.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Не адсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов торговой марки Типром с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО "Эттрилат НТ".